1420酸轧物料计划排产规则

一、计划排产规则

（一）T料排产规则

T料排产总原则：由于物料软硬、薄厚等不同特性，其轧制时所需求的乳化液浓度、温度、铁粉含量以及各机架配辊等工艺控制参数差异较大。为了使工艺参数控制稳定，保障轧制高速稳定运行，特对轧制物料区分类别并进行集中排产。轧制时所需控制的工艺参数中，在调整乳化液浓度以及铁粉含量时，其响应速度具有一定延时性，尤其是工艺控制参数相差较大时，其调整时间至少需要2小时以上。因此在排产时需重点考虑乳化液浓度以及铁粉含量过渡。根据物料结构，排产思路应按照乳化液浓度要求从“低→中→高→中→低”逐步循环过渡方式进行波浪式排产。排产序列具体规则如下:

T料和1420罩退普料

备注：

- 波浪式排产主要是指乳化液浓度以及铁粉含量等参数指标的稳定循环过渡，其循环过渡顺序为：A序列→B序列→C序列→D或E序列→F序列→D或E序列→C序列→B序列→A序列；

- T料序列排产长度需按照酸轧成品千米数来排产（按照酸轧换辊规则），建议序列排产长度按照在上述表中成品公里数的2倍来排产；

- 出钢标记BD16C*种类较多，对于出钢标记为BD16C016且钢种牌号为MR DR-8的物料，由于其屈服强度较低与其他BD16C*物料差异较大，需特殊对待，将其全部归类到T料混搭（除BD15B、BD16C、BD20B、BD24C）这一分项中排产，即T料混搭（除BD15B、BD16C、BD20B、BD24C）这一分项包含钢种牌号为MR DR-8的BD16C016。

- A序列物料原则上需集批生产，生产时乳化液使用1模式，考虑到乳化液模式切换对其浓度有较大影响，因此排产时需达到140卷以上。当物料不足时，B序列可与A序列混排。当B3序列使用1模式生产时需限速生产，带钢厚度0.26mm＜h≤0.27mm时限速1500mpm，0.27mm＜h≤0.28mm时限速1550mpm，0.28mm＜h≤0.29mm时限速1600mpm生产，0.29mm＜h≤0.30mm时限速1650mpm生产，其中高碳T5料需按低于此限速规则50mpm生产。

- B序列物料可单独排产，也可分别与A序列或C序列混排，混排时需注意厚度跨度。当B序列与A序列混排时且卷数达到140卷以上时乳化液使用1模式生产；当B序列与C序列混排时乳化液必须使用3模式，使用3模式时B3序列不需要限速生产。

- C序列可单独排产，其主要作为乳化液模式切换过渡序列，根据物料厚度可与B序列混排，也可与D1、E1序列混排。C序列（除BD24C006）可作为A、B序列与D、E序列的浓度过渡料。根据库存情况可适当留一些极宽或极窄料，放在序列首尾，以起到乳化液浓度过渡作用；

- D序列主要作为薄规格浓度过渡料使用。当物料充足时，可根据物料厚度插入到C序列（C序列主要指C2、C3序列），也可与E1、E2序列混排。与E1、E2序列混时厚度跨度不得超过0.025mm，不可批量薄厚规格来回穿插，如批量0.214mm不能直接衔接批量0.184mm带钢；

- E序列属于薄规格易振动序列，带钢牌号、厚度对乳化液的浓度、温度等指标要求更高，原则上E1与E2分别集批生产，如果排产物料不充足时，E1、E2序列可混排，混排时必须遵循以下原则：E1薄带钢可与E2厚带钢互相衔接，如0.184mm的BD10B016可与0.2mm的BD20B006互相衔接；

- F序列为薄规格高碳T5料，属于易振动序列，目前为集批生产。对于厚度0.22mm＜h≤0.24mm范围内的高碳T5的，也可根据厚度插入到F序列中生产；

- 按照波浪式排产规则，当物料不足无法满足整序列排产时，需根据乳化液浓度、铁粉含量等指标变化使用浓度过渡料，浓度过渡料一般放在序列头部或尾部，便于更好的调整参数。作为浓度过渡料使用时，排产卷数不得低于15卷，给予乳化液参数一定的调整时间；

- 根据规定红牛铁需要集中排产，由于换辊后带钢板形较差，因此在生产红牛铁之前，至少安排3卷类似规格物料进行过渡。检修启车后，在生产红牛铁、高碳T5料之前，至少安排一个辊期的T料混搭序列（B、C、D序列）作为过渡。

- 为了尽可能保证换辊后第一卷带钢板形良好，排产时每个序列首卷优先选取罩退物料。

(二)普料排产具体规则

| 序列 | 类型 | 出钢标记 | 厚度（mm） | 模式 | 乳化液浓度 （试验） | 铁粉含量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普料 | 连退、罩退、镀锌、彩涂等 | AC06A*、AC06A*、BC02A*、AC105*、BC06C*、BC079*等 | h≤0.65 | 4 | S1：2.3±0.2% S3：0.5±0.3% | 600～1200ppm | 原料厚度跨度不准超过0.6mm，排产重量原则上不得低于4000吨。 |

切换普料生产时注意事项：① 原则上安排1420酸轧生产的普料厚度h≤0.65mm，每次至少安排4000吨以上；② 由于A序列生产时乳化液需使用1模式，考虑乳化液模式切换对浓度的影响，因此在生产普料之前尽可能安排A序列生产；普料生产之后尽可能衔接A序列或B序列。当普料生产前为D、E、F序列时，生产完普料之后也可衔接C序列；普料生产完毕后不可直接生产D、E或F序列，需要生产时至少安排15卷以上C序列物料作为浓度过渡料。

二、1420酸轧带钢厚度、宽度跳跃原则

1420酸轧主要生产T1-T5料、DR材以及普料，其原料、成品厚度以及宽度跨度原则为：薄带钢跨度小厚带钢跨度大，随着带钢厚度增大而增大。

T料以及DR材厚度、宽度跨度原则如下：

| T料（T1、T2、T2.5、T3、T4、T5、DR） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品厚度h（mm） | 来料厚度H（mm） | 入口厚度允许最大跳跃(mm) | 出口厚度允许最大跳跃（mm） | 允许最大宽度跳跃（mm） |
| h＜0.15 | 1.6、1.8 | ±0.2 | ±0.025 | 50 |
| 0.15≤h＜0.16 | 1.7、1.8 | ±0.2 | ±0.025 | 50 |
| 0.16≤h＜0.18 | 1.8 | ±0.2 | ±0.025 | 50 |
| 0.18≤h＜0.22 | 2 | ±0.3 | ±0.03 | 50 |
| 0.22≤h＜0.24 | 2.2 | 1.9~2.6 | ±0.03 | 50 |
| 0.24≤h＜0.30 | 2.3 | 2.0~2.8 | ±0.03 | 50 |
| 0.30≤h＜0.35 | 2.5 | 2.1~3.0 | ±0.05 | 60 |
| 0.35≤h＜0.40 | 2.6 | 2.2~3.2 | ±0.05 | 60 |
| 0.40≤h＜0.55 | 2.8 | 2.2~3.4 | ±0.1 | 100 |

普料厚度、宽度跨度原则如下：

| IF钢 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品厚度h（mm） | 来料厚度H（mm） | 入口厚度允许最大跳跃(mm) | 出口厚度允许最大跳（mm） | 允许最大宽度跳跃（mm） |
| 0.20≤h＜0.30 | 2 | ±0.3 | ±0.05 | 50 |
| 0.30≤h＜0.40 | 2.3 | ±0.3 | ±0.1 | 100 |
| 0.40≤h＜0.50 | 2.5 | ±0.5 | ±0.1 | 100 |
| 0.50≤h＜0.60 | 3 | ±0.6 | ±0.15 | 100 |
| 0.60≤h＜0.70 | 3.5 | ±0.6 | ±0.15 | 100 |
| 0.70≤h＜0.80 | 4 | ±0.6 | ±0.2 | 120 |
| 0.80≤h≤1.00 | 4 | ±0.6 | ±0.2 | 130 |

| LCAK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品厚度h(mm) | 来料厚度H(mm) | 入口厚度允许最大跳跃(mm) | 出口厚度允许最大跳跃（mm） | 允许最大宽度跳跃（mm） |
| 0.20≤h＜0.30 | 1.8 | ±0.2 | ±0.05 | 50 |
| 0.30≤h＜0.40 | 2 | ±0.3 | ±0.1 | 100 |
| 0.40≤h＜0.50 | 2.3 | ±0.3 | ±0.1 | 100 |
| 0.50≤h＜0.60 | 2.5 | ±0.5 | ±0.15 | 100 |
| 0.60≤h＜0.70 | 3 | ±0.6 | ±0.15 | 100 |
| 0.70≤h≤1.00 | 3.5 | ±0.6 | ±0.2 | 100 |
| h>1 | 4 | ±0.6 | ±0.2 | 100 |

备注：

- 一个排产序列内需执行成品宽度由宽到窄的排产原则， SG2及以下表面级别的内供冷轧料允许出现宽度反跳。此外，排产时为了前后物料更好的衔接，宽度反跳不得超过4mm（即目标宽度不得超过本序列已轧带钢宽度4mm）。

- 检修前尽量安排在厚度h≥2.0mm的原料上停车；为了减少扇形块切换，尽量在检修前或检修启车后安排普料生产；为了减少乳化液模式切换，在普料后可接508内径焊管钢及供彩涂物料的普料生产，也可在508内径的普料生产后，再切换610普料；

- 为减少切边剪进、退刀操作，排产时不切边物料可按原料宽度或酸轧成品宽度尽可能集中排产，原料宽度相近的尽量排在一起；普料切边软钢（BE05C、BE019等）生产至少安排连续3卷及以上，3卷以下软钢做不切边处理；

- 序列前后跨度需考虑焊机焊机能力，焊机焊接极限范围要求：宽度跨度不得超过300mm，厚度跨度不得超过0.6mm。

四、轧辊使用要求

（一）T料配辊要求

（1）主序列A、B、C、D辊径与粗糙度要求

主序列A、B、C、D辊径要求：

| 轧辊 | 1机架 | 2机架 | 3机架 | 4机架 | 5机架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作辊（mm） | 385-435 | 395-420 | 415-435 | 415-435 | 415-435 |
| 中间辊（mm） | 440-490 | 440-490 | 440-490 | 440-490 | 440-490 |
| 支撑辊（mm） | 1150-1300 | 1150-1300 | 1200-1300 | 1250-1300 | 1250-1300 |

主序列A、B、C、D粗糙度要求：

| 轧辊 | F1 WR | F2 WR | F3 WR | F4 WR | F5 WR | F1-F3 IMR | F4-F5 IMR | F1-F3 BUR | F4-F5 BUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度（um） | 1.4±0.1 | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 | 0.60±0.025 | 0.55－0.60 （中值0.575） | 0.7±0.1 | 1.55±0.05 | 1.3±0.1 | 1.75±0.05 |

- 主序列E、F辊径与粗糙度要求

主序列E、F辊径要求：

| 轧辊 | 1机架 | 2机架 | 3机架 | 4机架 | 5机架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作辊（mm） | 385-435 | 385-420 | 395-425 | 390-405 | 390-405 |
| 中间辊（mm） | 440-490 | 440-490 | 440-490 | 460-490 | 460-490 |
| 支撑辊（mm） | 1150-1300 | 1150-1300 | 1200-1300 | 1250-1300 | 1250-1300 |

主序列E、F粗糙度要求：

| 轧辊 | F1-WR | F2-WR | F3-WR | F4-WR | F5-WR | F1-F3 IMR | F4-F5 IMR | F1-F3 BUR | F4-F5 BUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度（um） | 1.4±0.1 | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 | 0.55－0.60 （中值0.575） | 0.55－0.60 （中值0.575） | 0.7±0.1 | 1.55±0.05 | 1.3±0.1 | 1.75±0.05 |

(二)普料配辊要求

普料辊径要求：

生产普料序列时，为降低各机架负荷，进一步提高轧制速度，建议生产宽规格物料时(B≥1150mm)各机架轧辊辊径使用规则如下：

| 轧辊 | 1机架 | 2机架 | 3机架 | 4机架 | 5机架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作辊（mm） | 385-410 | 385-410 | 385-410 | 385-410 | 385-435 |
| 中间辊（mm） | 440-490 | 440-490 | 440-490 | 440-490 | 440-490 |
| 支撑辊（mm） | 1150-1300 | 1150-1300 | 1200-1300 | 1250-1300 | 1250-1300 |

生产窄规格（B＜1150mm）物料时，建议各机架轧辊辊径使用规则如下：

| 轧辊 | 1机架 | 2机架 | 3机架 | 4机架 | 5机架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作辊（mm） | 385-435 | 385-435 | 385-435 | 385-435 | 385-435 |
| 中间辊（mm） | 440-490 | 440-490 | 440-490 | 440-490 | 440-490 |
| 支撑辊（mm） | 1150-1300 | 1150-1300 | 1200-1300 | 1250-1300 | 1250-1300 |

普料粗糙度要求：

| 轧辊 | F1 WR | F2 WR | F3 WR | F4 WR | F5 WR | F1-F3 IMR | F4-F5 IMR | F1-F3 BUR | F4-F5 BUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度（um） | 1.4±0.1 | 0.9±0.1 | 0.9±0.1 | 0.6±0.05 | 3.6±0.2 | 0.7±0.1 | 1.55±0.05 | 1.3±0.1 | 1.75±0.05 |

备注：

- 对于E、F序列中含有C、D序列厚度物料时，如果C、D序列物料满足整个辊期可按C、D序列配辊要求备辊，否则按E、F序列配辊要求备辊。磨辊间可根据各序列辊径需求，合理调整机架配辊。

- 配辊时需注意工作辊、中间辊以及支撑辊辊径搭配，需保证轧制时4#、5#机架压上缸伸出量小于200mm，1#、2#、3#机架尽可能保证不超过200mm。压上缸伸出量计算方法:3400mm-1750mm-（WR直径+IMR直径+BUR直径/2）=压上缸伸出量，即（WR直径+IMR直径+BUR直径/2）大于1450mm即可保证压上缸伸出量小于200mm。